PRODUCTBLAD : Igepa Autocopy

Omschrijving

Igepa Autocopy is een papier met een microcapsule coating voor het maken van alle soorten formulieren sets. Door druk toe te passen tijdens het schrijven barsten de micro capsules aan de onderzijde van het vel. Een speciale vloeistof wordt vrijgegeven op het absorberende onderliggende vel en een kopie is gemaakt. Igepa Autocopy is beschikbaar in drie varianten: CB (coated back) als bovenvel, CFB (coated front back) als middenvel en CF (coated front) als ondervel. Naast dat er verschillende mogelijkheden zijn in gramgewicht, zijn er ook verschillende kleuren beschikbaar en is er een variant die geschikt is voor laserprinters.

Eigenschappen

- Zelfdoorschrijvend

- Beschikbaar in meerdere tinten

- Voorvergaarde sets mogelijk

Druk & afwerkingsadviezen

Igepa Autocopy is geschikt voor offset en dry toner printsystemen.

Technische gegevens

Igepa Autocopy CB

| Gramgewicht | g/m² | 60 | 80 | ISO 536 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dikte | µm | 78 | 98 | ISO 534 |
| Opaciteit | % | 81 | 86 | ISO 2471 |
| Witheid | CIE | 105 | 105 | ISO 2470 |
| Gladheid | sec | 35 | 35 | ISO 5627 |
| RV (Vocht) | % | 5.8 | 5.8 | ISO 20287 |

Igepa Autocopy CFB

| Gramgewicht | g/m² | 60 | ISO 536 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dikte | mu | 80 | ISO 534 |
| Witheid | CIE | 92 | ISO 2470 |
| Gladheid | sec | 45 | ISO 5627 |
| RV (Vocht) | % | 5.8 | ISO 20287 |

Igepa Autocopy CF

| Gramgewicht | g/m² | 57 | 90 | 130 | 173 | ISO 536 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dikte | mu | 70 | 105 | 140 | 200 | ISO 534 |
| Witheid | CIE | 93 | 95 | 95 | 95 | ISO 2470 |
| Gladheid | sec | 50 | 40 | 40 | 40 | ISO 5627 |
| RV (Vocht) | % | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ISO 20287 |

Certificeringen	 product:

FSC Mix (duurzaam en verantwoord bosbeheer)

ECF geproduceerd (Elemental Chlorine Free)

Certificeringen producent:

ISO 14001 (milieumanagement)